СОГЛАСОВАНО                                              УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор                                             Генеральный директор         ООО «Газпром газобезопасность»       ООО Производственная Компания

«Энергоресурс»

____________Б.Е Довбня                               ____________П.Н. Гребенюк

«____»__________2013г.                                    «____»__________2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

№8572-7719820679-003-2012

Костюм  мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатических тканей с огнезащитными и масловодоотталкивающими свойствами

модель СЭЛо-213/1

модель СЭЛо-213/2

модель СЭЛо-213/3

к ГОСТ  27575-87      «Костюмы    мужские    для  защиты от  общих

производственных загрязнений и механических

воздействий. Технические условия».

Изготовитель: ООО Производственная Компания «Энергоресурс»

Адрес: 153002, г. Иваново, ул. Октябрьская, д. 3/70, литер А, пом.1007

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального

директора по  охране труда и

промышленной безопасности

ООО «Газпром газобезопасность»

_______________Э.И. Шарафутдинов

«	»                            2013  г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника

отдела охраны труда

ООО «Газпром газобезопасность».

_______________Т.Ю.Сорокина

«	»                            2013 г.

ВВОДНАЯ  ЧАСТЬ

Настоящее  техническое  описание распространяется  на костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатических тканей с огнезащитными и  масловодоотталкивающими  свойствами модель СЭЛо-213/1, модель СЭЛо-213/2, СЭЛо-213/3,  предназначенные   в качестве   спецодежды   для   работающих на взрывопожароопасных объектах ОАО «Газпром».

Общие требования к спецодежды данного назначения изложены в ГОСТ 27575-87 «Костюмы мужские  для  защиты  от  общих   производственных   загрязнений   и  механических воздействий. Технические  условия».

Костюм модель СЭЛо-213/1 изготавливается из ткани огнезащитной антиэлектростатической с нефтемасловодоотталкивающими  свойствами «Премьер FR-350» арт. 10202а-М. (Изготавливается по заявкам потребителя)

Костюм модель СЭЛо-213/2 изготавливается из антиэлектростатической ткани с огнезащитными и масловодоотталкивающими свойствами  арт. «Universal FR» 240.

Костюм модель СЭЛо-213/3 изготавливается из антиэлектростатической ткани с огнезащитными и нефтемасловодоотталкивающими  свойствами  арт. СТ-30А ОП НМВО.

СЕРТИФИКАЦИЯ

1. Костюмы  мужские  для защиты  от общих  производственных загрязнений и механических воздействий относятся к продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 019/2011 (далее по тексту – Технического Регламента) «О безопасности средств индивидуальной защиты». Класс риска – первый.

2. Техническое  описание  пригодно  в  целях  сертификации.

1.Технические  требования

1.1. Готовый костюм соответствует требованиям настоящего технического описания, ГОСТ 27575-87  и образцу – эталону, утвержденному по ГОСТ 15.004.

1.2. Основные  размеры  и параметры

1.2.1. Костюм  состоит из куртки (рис. 1) и  брюк (полукомбинезона).

1.2.2. Размер  костюма  соответствует значениям, указанным в таб. 1,2

Таблица 1

| Рост типовой фигуры | Интервал роста человека |
| --- | --- |
| 158;164 170;176 182;188 | От 155,0 до 167,0 включ. Св. 167,0 « 179 » « 179,0 «191,0 » |

Таблица 2

| Обхват груди типовой фигуры | Интервал обхвата груди человека |
| --- | --- |
| 88; 92 96; 100 104;108 112; 116 120;124 | От 86,0 до 94,0 включ. Св. 94,0 « 102,0 » « 102,0 «110,0 » « 110,0 «118,0 » « 118,0 «126,0 » |

ПРИМЕЧАНИЕ. Костюм,   размером    менее 158;164 см по росту и 88;92 см      по обхват груди, свыше 182; 188 см  по  росту и 120; 124 см по обхвату  груди  типовой  фигуры изготавливают по   требованию потребителя.

1.2.3. Величина основных измерений готового  костюма и допускаемые отклонения от них соответствуют значениям, указанным  в  табл. 1 настоящего ТО.

1.2.4.    Места измерений – по ГОСТ 27575-87. Метод измерения – по ГОСТ 4103.

1.2.5. Для контроля  линейных измерений  изделий, частоты стежков и размеров дефектов  внешнего вида материалов  применяют нескладывающуюся измерительную линейку, рулетку, кольцемер, треугольник с ценой деления 1 мм, текстильную лупу, транспортир.

1.2.6. Внешний вид и посадку изделия определяют  в отутюженных имеющих товарный вид изделиях, на манекенах типового телосложения: фигурах или формах соответствующих размеров.

1.3. Описание модели

Костюмы  мужские состоят из  куртки и брюк/полукомбинезона.

Куртка (рис.1) прямая удлиненная,  с центральной бортовой застежкой на тесьму - «молния», прикрываемой планкой с застежкой на пуговицы (по заявке потребителя допускается использование текстильной застежки «Контакт»). Куртка с втачными рукавами, усилительными накладками в области плеч, пристегивающимися на пуговицы капюшоном, отложным воротником (по заявке потребителя допускается использование воротника-стойки), шнуром по линии талии для регулирования ширины изделия. Накладные карманы, прикрываемые клапанами с застежкой на пуговицы (по заявке потребителя допускается использование текстильной застежки «Контакт»). Рукава втачные с усилительной накладкой в области локтя, регулируемые по объему с застежкой на пуговицу по заявке потребителя допускается использование текстильной застежки «Контакт»). Капюшон, стягивающийся эластичным шнуром по лицевому срезу при помощи фиксаторов. Световозвращающая полоса шириной 5см.

Брюки с центральной бортовой застёжкой на «молнию», с боковыми внутренними карманами с наклонным входом; Световозвращающая полоса шириной 5см вкруговую по низу с дополнительными усилительными накладками по низу спереди и сзади шириной 15 см; усилительным накладкам низа брюк.

Полукомбинезон с боковой застёжкой на пуговицы; с бретелями из основной ткани с эластичной лентой и застегивающимися на фастексы;  с накладным нагрудным карманом, закрываемый клапаном, накладным карманом справа сзади, с боковыми внутренними карманами с наклонным входом. Световозвращающая полоса шириной  5 см вкруговую по низу, с дополнительными усилительными накладками по низу брюк и в области колен полукомбинезона.

1.4. Материалы и фурнитура

1.4.1.Одежда специальная для работающих на объектах ОАО «Газпром» изготавливается из сертифицированных материалов (тканей, световозвращающих материалов), имеющих Заключения ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром».

1.4.2.  Костюм     изготавливают  из     материалов,     указанных  в  табл.  2,  и представленных в  конфекционной  карте  (Приложение 1).

Таблица  3

| Наименование материала | Нормативная, техническая документация | Назначение материала |
| --- | --- | --- |
| Ткань антиэлектростатическая огнезащитная «Премьер FR-350» арт. 10202а-М с нефтемасловодоотталкивающими свойствами | СТО 50281518-002-2008 | Для изготовления костюма, усилительных накладок модель СЭЛо-213/1 |
| Ткань антиэлектростатическая арт. «Universal FR» 240 с огнезащитными и масловодоотталкивающими свойствами | СТО 71327041-009-2009 | Для изготовления костюма, усилительных накладок модель СЭЛо-213/2 |
| Ткань антиэлектростатическая с огнезащитными и нефтемасловодоотталкивающими свойствами арт. СТ-30А ОП НМВО | СТО 8314-64547457-012-2011 | Для изготовления костюма, усилительных накладок модель СЭЛо-213/3 |
| Нитки термостойкие швейные | ТУ 8147-042-31094986-2007 | Для внешних строчек и швов костюма |
| Нитки синтетические швейные 44 лх 21,5 текс х 2 | ГОСТ 6309-93 | Для внутренних строчек и швов костюма |
| Молния пластмассовая разъемная | ОСТ 17-891 | Для застежек костюма |
| Пуговицы пластмассовые термостойкие диаметром 20,0-23,0 мм | ОСТ 17-699 | Для застежек капюшона, куртки, полукомбинезона |
| Лента эластичная | ОСТ 17-284 | Для пояса полукомбинезона Для изготовления бретелей |
| Тесьма хлопчатобумажная | ОСТ 17-466 | Для капюшона, кулисы спинки куртки |
| Полотно сетчатое хлопчатобумажное | ТУ 17-50-2175 | Для внутренней кокетки Спинки, ластовицы рукавов |
| Застежка пластмассовая | ОСТ 17-336 | Для бретелей |
| Наконечники, фиксаторы | ОСТ 17-891 | Для шнура |
| Световозвращающий огнестойкий материал арт. YSL 301. | ГОСТ P 12.4.219-99 | Для световозвращающих элементов костюмов |

Примечание.

1. Пластмассовая фурнитура устойчива к повышенным температурам     и химическим реагентам.

1.5. Эстетические требования

1.5.1 Костюм  для   работающих   на  объектах  ОАО  «Газпром»  отвечает эстетическим требованиям:

В изделиях  используются фирменные цвета ОАО «Газпром:

а) для инженерно-технических работников:

– цвет основной ткани – светло синий;

– цвет отделочной ткани – чёрный или тёмно-синий;

– фурнитура – в цвет основной ткани;

б) для рабочих:

– цвет основной ткани – тёмно-синий;

– цвет отделочной ткани – чёрный или светло-синий;

– фурнитура – в цвет основной ткани или черный.

- логотип выполняют в цветовой гамме фирменного знака ОАО «Газпром»; форму, размер, место расположения и способ изготовления логотипа согласовывают с заказчиком в каждом конкретном случае.

1.6. Требования к изделию

1.6.1.  Разрывная нагрузка швов – не менее 250 Н.  Метод определения – по ГОСТ 28073.

1.6.2.  Устойчивость окраски ткани – прочная.  Метод определения по ГОСТ 12930.

1.6.3. Костюм имеет логотип фирменного знака ОАО «Газпром» и эмблему по защитным свойствам на верхней части левого рукава куртки в виде графического знака  с буквенным обозначением  – «ЗМи То»

1.6.4   Усилительные  накладки по низу   брюк   шириной не менее 15,0см.

1.6.5. Изделие имеет запасной кусочек ткани размером не менее 10 см2

1.7. Основные требования к изготовлению костюма

1.7.1. Костюм   изготавливают  в   соответствии  с  «Промышленной   технологией  поузловой обработки специальной одежды».

1.7.2. Требования к стежкам, строчкам и швам.  Соединение деталей  применяется ниточным способом. В утолщенных местах шва  допускается  местное   увеличение  частоты   строчки без прорубания  материала  и пропуск не более 1 стежка. При выполнении швов на двух игольных  стачивающих машинах с использованием приспособлений концы строчек допускается не закреплять в случае последующей обработки срезов обтачным швов или швов в подгибку с  закрытым срезом.

1.7.3. Соединение  срезов  деталей  выполняют  стачным, настрочным, накладным швами. Открытые срезы обметывают.

1.7.4. Втачивание рукавов, стачивание плечевых срезов, средних и шаговых  срезов полукомбинезона выполняют двумя строчками челночного стежка или одной строчкой  цепного стежка.

1.7.5.      Усилительные    накладки,   накладные   карманы    настрачивают    двумя  параллельными  строчками по модели. Отделочные строчки – по модели.

1.7.6.     Низ  куртки, полукомбинезона  выполняют   швом  в подгибку с  закрытым срезом шириной не менее 2,0 см в готовом виде.

1.7.7.     Петли   в  изделии   располагают  по модели.   Пуговицы   пришивают    в соответствии с  расположением  петель.

1.7.8.  Концы  тесьмы  должны быть  закреплены  машиной строчкой.

1.7.9.  Допуски при изготовлении – костюмов допускается  обработка верхних срезов карманов основной материал или тесьму.

1.7.10.  Запасной  кусок ткани с пуговицей втачивают в боковой шов куртки  или  в  средний шов задней  части  брюк  на расстоянии 15,0-20,0 см  от края изделия.

см                                                                                                       Таблица 4

| Номер измерения на чертеже | Наименование измерения | Рост типовой фигуры | Обхват груди типовой фигуры | Допус -каемое отклоне-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 88;92 | 96;100 | 104;108 | 112;116 | 120;124 |  |
| Куртка |
| 1 | Длина спинки | 158;164 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | +1,0 |
|  |  | 170;176 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 |  |
|  |  | 182;188 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |  |
| 2 | Ширина на уровне глубины проймы | 158-188 | 60,0 | 64,0 | 67,0 | 72,0 | 76,0 | +1,0 |
| 3 | Ширина внизу | 158-188 | 54,0 | 58,0 | 62,0 | 66,0 | 70,0 | +1,0 |
| 4 | Длина рукава от плечевого шва до низа | 158;164 | 67,0 | 67,8 | 68,6 | 69,4 | 70,2 | +1,0 |
|  |  | 170;176 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,6 | 67,4 |  |
|  |  | 182;188 | 65,4 | 66,2 | 67,0 | 67,8 | 68,6 |  |
| 5 | Длина воротника | 158-188 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | +1,0 |

см                                                                                              Окончание таб.4

| Номер измерения на чертеже | Наименование измерения | Рост типовой фигуры | Обхват груди типовой фигуры | Допус -каемое отклоне-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 88;92 | 96;100 | 104;108 | 112;116 | 120;124 |  |
| ПОЛУКОМБИНЕЗОН |
| 1 | Длина по боковому шву без пояса | 158;164 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | +1,0 |
|  |  | 170;176 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |  |
|  |  | 182;188 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 |  |
| 2 | Длина по шаговому шву | 158;164 | 71,0 | 70,0 | 69,0 | 68,0 | 67,0 | +1,0 |
|  |  | 170;176 | 76,0 | 75,0 | 74,0 | 73,0 | 72,0 |  |
|  |  | 182;188 | 85,0 | 84,0 | 83,0 | 82,0 | 81,0 |  |
| 3 | Ширина на уровне среднего шва | 158-188 | 35,5 | 37,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | +1,0 |
| 4 | Ширина по линии талии в застегнутом виде | 158-188 | 47,0 | 51,0 | 56,0 | 59,0 | 63,0 | +1,0 |

см                                                                                              Окончание таб. 1

| Номер измерения на чертеже | Наименование измерения | Рост типовой фигуры | Обхват груди типовой фигуры | Допус -каемое отклоне-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 88;92 | 96;100 | 104;108 | 112;116 | 120;124 |  |
| БРЮКИ |
| 1 | Длина по боковому шву без пояса | 158;164 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | +1,0 |
|  |  | 170;176 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |  |
|  |  | 182;188 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 |  |
| 2 | Длина по шаговому шву | 158;164 | 71,0 | 70,0 | 69,0 | 68,0 | 67,0 | +1,0 |
|  |  | 170;176 | 76,0 | 75,0 | 74,0 | 73,0 | 72,0 |  |
|  |  | 182;188 | 85,0 | 84,0 | 83,0 | 82,0 | 81,0 |  |
| 3 | Ширина на уровне среднего шва | 158-188 | 35,5 | 37,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | +1,0 |
| 4 | Ширина по линии талии в застегнутом виде | 158-188 | 47,0 | 51,0 | 56,0 | 59,0 | 63,0 | +1,0 |

1.8. Требования к маркировке

1.8.1.Требования к маркировке специальной одежды соответствуют требованиям Технического Регламента,  национальных стандартов Российской Федерации, стандартов ОАО «Газпром».

1.8..2. Маркировка средств индивидуальной защиты соответствует следующим требованиям.

1.8.3. Каждая единица средств индивидуальной защиты имеет маркировку.

Маркировка наносится непосредственно на изделие и на его упаковку. Если маркировку невозможно нанести непосредственно на изделие, она наносится на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию.

1.8.4.Маркировка, наносимая непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию, должна содержать:

- наименование изделия;

- наименование модели;

- наименование изготовителя, его товарный знак, юридический адрес;

- защитные свойства;

- размер;

- обозначение Технического Регламента;

- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;

- дату изготовления и дату окончания срока годности.

-сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;

1.8.5.Информация наносится любым рельефным способом (в том числе тиснение, шелкография, гравировка, литье, штамповка) либо трудноудаляемой краской непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию.  Информация должна быть легко читаемой, стойкой при хранении, перевозке, реализации и использовании продукции по назначению в течение всего срока годности, срока службы и гарантийного срока хранения;

1.8..6.Дополнительные требования к маркировке к средствам индивидуальной защиты, поставляемым в организации ОАО «Газпром».

Каждая единица средств индивидуальной защиты дополнительно в маркировке содержит информацию:

- номер ТО на модель СИЗ, разработанное в соответствии с требованиями СТО ГАЗПРОМ 28-2006,  согласованное с ООО «Газпром газобезопасность»,

- Знак соответствия системы ГАЗПРОМСЕРТ.

1.9.  Упаковка

1.9.1. Упаковка изделий – соответственно ГОСТ 10581-82.

1.9.2. Для упаковывания изделий применяют потребительскую тару (индивидуальную или групповую), бумагу, транспортную тару (ящики и мешки), специализированные контейнеры.

1.9.3. К потребительской таре относят: пакет из полиэтиленовой пленки, коробку с крышкой и пачку с клапанами из картона.

В случае применения полиэтиленовых пакетов для групповой упаковки изделий без последующего упаковывания их в коробку пакеты должны быть закрыты со всех сторон. При упаковывании изделий в пачки из картона на стыке клапанов должны быть вложены картонные прокладки или стык должен быть заклеен лентой.

1.9.4. Тара должна соответствовать:

- пакеты из полиэтиленовой пленки — ГОСТ 12302;

- коробки и пачки из картона - ГОСТ 12301, ГОСТ 12303, ТУ 17-08-289;

- ящики деревянные — ГОСТ 10350;

- ящики из гофрированного картона — ГОСТ 13514;

- специализированный контейнер — ГОСТ 18477.

1.9.5.  Маркировка, наносимая на упаковку изделия, должна содержать:

- наименование специальной одежды;

- наименование модели;

- наименование страны-изготовителя;

- наименование, юридический адрес и торговую марку изготовителя;

- обозначение  технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать средство индивидуальной защиты;

- размер;

- полноту;

- защитные свойства изделия;

- способы ухода за изделием;

- дату изготовления, и  дату окончания срока годности;

- срок хранения;

- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;

- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты;

1.9.5.1.  Маркировка и эксплуатационные документы выполняются на официальном и государственном языке государства – члена Таможенного союза.

Маркировка средств индивидуальной защиты должна быть разборчивой, легко читаемой и нанесена на поверхность продукции (этикетки, упаковки), доступную для осмотра без снятия упаковки, разборки или применения инструментов.

1.9.5.2.  Дополнительные требования к маркировке, наносимой на упаковку средств индивидуальной защиты, поставляемых в организации ОАО «Газпром».  Каждая единица упаковки средств индивидуальной защиты дополнительно в маркировке должна содержать информацию:

- номер ТО на модель СИЗ, разработанное в соответствии с требованиями СТО ГАЗПРОМ 28-2006,  согласованное с ООО «Газпром газобезопасность»,

- знак соответствия системы ГАЗПРОМСЕРТ.

1.10.    Указания    по эксплуатации

1.10.1.Спецодежду  необходимо поставлять  потребителю  с инструкцией по уходу за  изделиями  во время  эксплуатации.

1.10.2. Информация по уходу за изделием  на мягкой маркировке  должна быть выполнена в виде символов по ГОСТ Р ИСО 3758.

1.10.3. Стирать  изделия при t 40 C; t 60 C, с последующим глажением.	1.10.4. Сушить изделие в подвешенном состоянии.

1.10.5. Изделие нельзя подвергать  воздействию отбеливающих веществ.

1.10.6. Гладить при температуре нижней плиты утюга не более 150 С.

1.10.7. Изделия с сильными загрязнениями следует подвергать химической чистке      (в тетрахлорэтилене или перхлорэтилене) с последующим глажением. Химическая чистка в домашних условиях не рекомендуется.

2.  ПРИЕМКА

2.1.Приемка изделий  – соответственно ГОСТ 23948-80.

2.2.Приемку изделий по качеству проводят методом сплошного контроля, допускается основные линейные измерения контролировать методом выборочного контроля.

2.3.Отбор единиц продукции в выборку при применении выборочного контроля проводят методом случайного отбора по ГОСТ 18321.

2.4.Приемку изделий производят при нормальном отраженном свете в проветриваемых помещениях.

3. Методы  контроля

3.1. Готовые   изделия   должны   быть  приняты   соответствующей  службой  технического контроля предприятия – изготовителя.

3.2. Методы контроля качества  изделий –органолептический производят  сопоставление изделия с  образцом-эталоном и проверяют соответствие внешнего вида изделия требованиям нормативно-технической документации на изделие.

3.4.Готовые изделия должны быть приняты соответствующей службой технического контроля предприятия-изготовителя.

3.5. Методы контроля  качества готовых изделий –  по ГОСТ 4103-82.

3.6. Определение сортности готовых изделий - по ГОСТ 12.4.031.

4.  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1   Транспортирование и хранение изделий – по ГОСТ 10581.

4.2.  Транспортирование готовых изделий - в закрытых транспортных средствах.

4.3. Условия хранения изделий - в сухом, проветриваемом помещении в сложенном виде на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и быть защищены от солнечных лучей. Оптимальная температура воздуха для хранения спецодежды из хлопчатобумажных  +15°°…+25° С, относительная влажность 40-75%. Изделия при хранении должна быть защищены от  механических повреждений, попадания загрязнений, различных атмосферных воздействий, действия солнечных лучей.

4.4 Гарантийный срок хранения – 5 лет.

5 . Требования безопасности

5.1.Одежда специальная для работающих на  взрывопожароопасных объектах ОАО «Газпром» изготавливается из сертифицированных антиэлектростатических тканей с огнезащитными и масловодоотталкивающими свойствами, имеющих Заключение ООО «Газпром газобезопасность» о возможности их применения для изготовления специальной одежды для работающих на объектах ОАО «Газпром».

5.2. Применяемые для изготовления материалы, и фурнитура имеют документ, подтверждающий санитарно-эпидемиологическую и гигиеническую безопасность, не выделяют в воздушную среду и при контакте с кожей человека токсичные вещества в количествах, превышающих гигиенические нормативы. Ткани и комплектующие не оказывают раздражающего токсического и сенсибилизирующего эффектов и других вредных воздействий на организм человека при непосредственном контакте.

5.3. Костюмы во время эксплуатации не должны являться причиной несчастных случаев.

5.4. Костюмы в процессе эксплуатации не оказывают раздражающего, токсичного действия на организм работающего и сопровождаются

документами, подтверждающими соответствие санитарно-химических, органолептических и токсиколого-гигиенических показателей СИЗ требованиям технического регламента Таможенного союза.

5.5. Специальная одежда сопровождается эксплуатационной документацией на СИЗ, предусмотренной требованиями технического регламента Таможенного союза, а также требованиями стандартов ОАО «Газпром».

5.6. Костюмы обеспечивают защиту работающих от опасных и вредных производственных факторов в течении всего нормативного срока эксплуатации.

5.7. В костюмах не допускается применять:

– ткани из синтетических волокон, имеющих низкую температуру плавления и высокий уровень статического электричества;

– ткань подкладки из синтетических волокон;

– металлическую фурнитуру (кнопки, рамки, блочки и т.д.);

– застёжку текстильную «контакт».

6. Требования охраны окружающей среды

6.1. При   изготовлении    костюмов  и  в  процессе  их эксплуатации  не  должно  выделяться  токсичных  веществ  в  окружающую  среду.

6.2.Содержание  вредных веществ в воздушной  среде при изготовлении костюмов не должно превышать предельно-допустимых  концентраций (ПДК) в соответствии с  используемых  при проектировании производственных зданий, технологических процессов, оборудования, вентиляции, для  контроля за  качеством производственной среды  и профилактики неблагоприятного  воздействия на здоровье работающих.

6.3. Изношенный  костюм  подлежит утилизации  двумя способами: сжигание костюма, только обращаться в специальную компанию занимающейся  утилизацией  твердых и бытовых отходов  либо   пустить на ветошь.

7. Защитные и гигиенические требования

7.1. Костюмы обеспечивают комфортные условия эксплуатации и микроклимата пододежного пространства.

7.2. Подкладочные  материалы  выполнены из натуральных волокон.

7.3 Костюмы  отвечают защитными свойствами, не вызывают аллергических реакций, соответствуют санитарно-химическим, органолептическим и токсиколого-гигиеническим показателям СИЗ требованиям технического регламента Таможенного союза.

8. Гарантия  изготовителя

8.1.    Изготовитель   гарантирует   соответствие   готовых   изделий  требованиям   настоящих      технических    описаний    при   соблюдении     потребителем требований транспортирования, хранения и эксплуатации.

8.2. Гарантийный срок  годности изделия 3 год при условии  соблюдение условий хранения.

8.3. Гарантийный срок хранения - 5 лет, при условии  соблюдение условий хранения.

Приложение 1

КОНФЕКЦИОННАЯ КАРТА

| Наименование материала | Нормативная, техническая документация | Образец материала |
| --- | --- | --- |
| Ткань антиэлектростатическая огнезащитная «Премьер FR-350» арт. 10202а-М с нефтемасловодоотталкивающими свойствами | СТО 50281518-002-2008 |  |
| Ткань антиэлектростатическая арт. «Universal FR» 240 с огнезащитными и масловодоотталкивающими свойствами | СТО 71327041-009-2009 |  |
| Ткань антиэлектростатическая с огнезащитными и нефтемасловодоотталкивающими свойствами арт. СТ-30А ОП НМВО | СТО 8314-64547457-012-2012 |  |
| Молния пластмассовая разъемная | ОСТ 17-891 |  |
| Нитки синтетические швейные 44 лх 21,5 текс х 2 | ГОСТ 6309-93 |  |
| Пуговицы пластмассовые термостойкие | ОСТ 17-699 |  |
| Лента эластичная | ОСТ 17-284 |  |
| Тесьма хлопчатобумажная | ОСТ 17-466 |  |
| Полотно сетчатое хлопчатобумажное | ТУ 17-50-2175 |  |
| Световозвращающий огнестойкий материал арт. YSL 301. | ГОСТ P 12.4.219-99 |  |

# Приложение 2

ИНСТРУКЦИЯ  ПО  УХОДУ

за костюмами мужскими для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из антиэлектростатических тканей с огнезащитными и масловодоотталкивающими свойствами

Стирку осуществляют в водном растворе универсального моющего средства при температуре не более 40 °С с коротким циклом стирки (12-15 минут), без предварительного замачивания, с последующей сушкой в подвешенном состоянии.

Глажение изделий при температуре нижней плиты утюга не выше     150 °С обязательно для восстановления свойств МВО.

Отбеливание запрещено.

Химчистка допускается с применением органических растворителей (перхлорэтилен).

Рисунок 1

Приложение 3